Musterleistungsverzeichnis

Nutzungskategorie N1 - ausschließlich begehbare Flächen

Vorbemerkungen

Vor Abgabe des Angebots hat sich der Bieter über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Es werden keine Nachforderungen anerkannt, die aus Unkenntnis der Sachlage entstanden sind. Es gelten die anerkannten Regeln der Technik, der derzeitige Stand der Technik ist zu berücksichtigen. Sowohl der Auftragnehmer als auch der letztendlich ausführende Nachunternehmer müssen über entsprechende Referenzen die gebundene Bauweise betreffend verfügen und haben diese vor Beginn der Arbeiten nachzuweisen. Die Verarbeitung aller in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Produkte muss gemäß den Ausführungsanweisungen und den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Technischen Merkblättern des Materialherstellers, Firma JURALITH Baustoff-GmbH, Deuerlinger Straße 43, 93351 Painten, erfolgen. Systemfremde Produkte dürfen nicht verwendet werden

Folgende Regelwerke in der jeweils aktuellen Fassung sind unter anderem

bei den Pflasterarbeiten zu beachten:

- DIN 18318, DIN 18299

- DIN EN 1342, DIN EN 1330, DIN EN 1339 bzw. in Ergänzung

- ZTV P-StB

- TL Pflaster StB

- Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in ungebundener Ausführung sowie für Einfassungen FGSV 618/1

- Merkblatt für Randeinfassungen und Entwässerungsrinnen FGSV 622

- „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs“ der FLL

- „Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung der Übergangsbereiche von Freiflächen zu Gebäuden“ der FLL

- Richtlinie Pflaster- und Plattendecken für befahrene und begangene Flächen in ungebundener und gebundener Ausführung sowie in Mischbauweise, DNV Fassung

Hinweis:

- Ist die Tragschicht (z. B. auskragende Bodenplatte), aus welchem Grund auch immer, wasserundurchlässig, muss eine zweite Entwässerungsebene (auf die zu erwartende Belastung abgestimmte Drainagebahn) eingebaut werden, die auch entwässern können muss. Ggf. ist hierzu ausreichendes Gefälle einzubauen. Die Bodenplatte ist vor Beginn der Arbeiten regelkonform abzudichten.

- Der Nachweis eines Frost-/Tausalzwiderstandes ist bei einem wasserdurchlässigem Bettungsmaterial nicht sinnvoll bzw. mit dem CDF-Verfahren nicht zu erbringen.

- Bei N1 ist gemäß der ZTV Wegebau eine gebundene Tragschicht und Bettung nicht zwingend erforderlich, d. h. hier kann die Mischbauweise ungebundene Bettung und ggf. ungebundene Tragschicht angewendet werden. Dann sind allerdings nur kunstharzgebundene Fugenmörtel und keine keramischen Platten (siehe Sonderkonstruktion) zulässig. Bei einer wasserdurchlässigen Tragschicht empfehlen wir eine gebundene Bettung mit wasserundurchlässiger Fuge.

- Die Anforderungen bzgl. der Haftzugfestigkeit gelten für Steine bis 320 mm Kantenlänge und Platten bis 600 mm Kantenlänge. Diese Anforderungen können nicht ohne Weiteres auf größere Formate übertragen werden.

- Gemäß der ZTV Wegebau der FLL ist immer ein Haftvermittler im System einzusetzen. Sofern Steine mit Fasen eingebaut werden, dürfen die Fasen nicht verfugt werden.

- Für Plattenbeläge sind Platten mit einer Nenndicke ≥ 50 mm und einer längsten Seitenlänge ≤ 600 mm zu verwenden, sofern nicht die Sonderkonstruktion mit keramischen Platten eingesetzt wird, da diese in der ZTV Wegebau bisher nicht erfasst ist.

Die Ausführung mit keramischen Platten, die bisher nicht in der ZTV Wegebau geregelt ist, folgt im Anschluss (Sonderbauweise).

| 1. Bettung |  |
| --- | --- |
| Es ist eine ungebundene Bettung laut Tabelle 2 der ZTV Wegebau in einer Schichtdicke von ca. 5 cm im verdichteten Zustand und einer Wasserdurchlässigkeit von mind. 2 x 10-4 m/s einzubauen Material: Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |

| 2. Fugen verfüllen kunstharzgebunden, hoch wasserdurchlässig |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hinweis: Bei kunstharzgebundenen Pflasterfugenmörteln kann das Erscheinungsbild des Steins/der Platte verändert werden. Musterflächen sind anzulegen. |  |  |
| Anforderung an die fertige Leistung: Druckfestigkeit: N1 ≥ 5 N/mm² Haftzug- und Zugfestigkeit: N1 ≥ 0,2 N/mm² Wasserdurchlässigkeit: ≥ 1 x 10-5 m/s | Produkt Pflasterfugenmörtel KFM 120 Pflasterfugenmörtel KFM 280 |  |
| 2.1 Fugen verfüllen mit JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 120 drainfähig, kunstharzgebunden Bindemittel: 1-K Polybutadien Druckfestigkeit: ca. 10 N/mm² Wasserschluckwert: > 15 cm Wassersäule/Stunde versickerbare Regenspende: > 4000 l/(sec*ha) Fugenbreite: ≥ 3 mm Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| Bei der Verarbeitung sind die Technischen Merkblätter zu beachten. Die zu verfugende Fläche muss leicht vorgenässt werden. Stehendes Wasser in den Fugen ist zu vermeiden. Eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfugt werden. Das verarbeitungsfertige Material aus dem Liefergebinde auf die leicht vorgenässte Fläche einbringen und häufchenweise verteilen. Mit dem Moosgummiwischer in die Fugen einarbeiten und dabei verdichten. Ein feiner Wasserstrahl kann unterstützend beim Einbringen sein. Anschließend mit einem Kokosbesen die Fläche kreuzweise abkehren und dabei die Fugenoberfläche glätten. Die Fläche ist nach der Verfugung 24 Stunden vor Regen zu schützen (unterlüftete Folie). |  |  |
| 2.2 Fugen verfüllen mit JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 280 drainfähig, kunstharzgebunden Bindemittel: 1-K Polyurethan Druckfestigkeit: ca. 25 N/mm² Biegezugfestigkeit: ca. 7 N/mm² versickerbare Regenspende: > 9000 l(sec*ha) Fugenbreite: ≥ 5 mm Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 280 gemäß den Technischen Merkblättern verarbeiten. Eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfugt werden. Die zu verfugende Fläche muss gut vorgenässt werden, ggf. ist während der Verarbeitung erneut vorzunässen. Stehendes Wasser in den Fugen ist zu vermeiden. Das Bindemittel mit der Sandmischung mischen, in ein sauberes Gefäß umtopfen und erneut mit einem langsam laufenden Rührwerk (ca. 300 U/Min.) gründlich mischen. Das verarbeitungsfertige Material aus dem Mischgefäß auf der Fläche einbringen und häufchenweise verteilen. Mit dem Moosgummiwischer in die Fugen einarbeiten und dabei verdichten. Anschließend mit einem Kokosbesen die Fläche kreuzweise abkehren und dabei die Fugenoberfläche glätten. Die Fläche ist nach der Verfugung 24 Stunden vor Regen zu schützen (unterlüftete Folie). |  |  |

| 3. Terrasse mit auskragender Bodenplatte (wasserundurchlässiger Tragschicht) |  |
| --- | --- |
| Vor Ausführung ist das Gefälle ca. 2 % vom Haus weg zu überprüfen bzw. herzustellen und die Platte regelkonform abzudichten. Die Abdichtung muss regelgerecht geschützt werden. Eine der Belastung entsprechende Drainagebahn ist einzusetzen. |  |
| 3.1 Bettung |  |
| Beim Verlegen der Pflasterdecke auf eine wasserundurchlässige, geeignete Tragschicht ist eine wasserdurchlässige Bettungsschicht unbedingt erforderlich. Die Drainfähigkeit des Materials (Bettung) ist durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen. Die Dicke der Bettung im verdichteten Zustand muss ≥ 5 cm betragen, die Festigkeit nach Fertigstellung ≥ 10 N/mm² sein. Die Bettung ist bei dieser Schichtdicke frisch in frisch einlagig einzubauen. Muss die Bettung, aus welchen Gründen auch immer, über 7 cm betragen, ist sie zweilagig einzubauen, wobei die erste Lage statisch (klopfen) zu verdichten ist. Die Bettungsschicht ist Zug um Zug zu erstellen und das Belagselement muss frisch in frisch verlegt werden, dabei ist der Bettungsmörtel durch das hammerfeste Setzen zu verdichten. Das Setzmaß von ca. 20 – 25 % bzw.ca. 1 cm ist zu berücksichtigen. Ein Haftvermittler ist zwingend zu verwenden. Eine Haftzugfestigkeit von ≥ 0,4 N/mm² an der fertigen Leistung ist zu erbringen. |  |

| Produkt: JURALITH GALA Drainmörtel GDM Nutzungskategorie: N1 - N2 Wasserdurchlässigkeit: ≥ 1 x 10-4 m/s Druckfestigkeit (Labor): ≥ 20 N/mm² Verbrauch: ca. 19 kg/m²/cm Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| --- | --- |
| 3.2 Haftvermittler bei mineralischer Bettung |  |
| Zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung bei der Verlegung der Belagselemente zwischen diesen und dem erdfeuchten, hydraulisch, abbindenden Bettungsmörtel ist JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS einzusetzen. JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS wird nach dem Mischen gemäß Technischem Merkblatt auf die gründlich gereinigte Unterseite der Belagsstoffe durch ein geeignetes Verfahren, z. B. tauchen, aufgebracht und anschließend frisch in frisch in die Bettung verlegt und hammerfest gesetzt. Die Verdichtung sollte ca. 20 - 25 % bzw. 1 cm betragen. Bei Platten ist der Auftrag der JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS im Buttering-Verfahren, z. B. Auftrag mit einer 8 mm Zahntraufel, ggf. auch im Buttering/Floatingverfahren empfehlenswert. Sofern dieses Verfahren gewählt wird empfiehlt sich der Auftrag bis 1- 2 cm vom Plattenrand entfernt. |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS zementgebunden Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² Verbrauch buttering/floating: ca. 2,5 kg/m² Haftzugfestigkeit eingebaut im Mittel: ≥ 0,6 N/mm² Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |

| 3.3 Bewegungsfugen |  |
| --- | --- |
| Bewegungsfugen oder Arbeitsfugen (z.B. Kerben bei Dränbeton) in der Tragschicht sind zu übernehmen. Das JURAFLEX PE Universal-Fugenband wird in einer Stärke von 10 mm und einer Höhe von ______ auf die Tragschicht durch die Bettung eingebaut, so dass es ca. 20 mm unterhalb Steinoberkante bzw. Fasenunterkante endet. Der entstehende Hohlraum ist während des Verfugens der Fläche durch press eingelegte JURAFLEX Rundschnüre zu schützen. Nach dem Verfugen ist die obere der Rundschnüre zu entfernen. Nach der Erhärtung des Pflasterfugenmörtels sind die Seiten der Fugen (Steine) mit dem Haftvermittler JURAFLEX SABA Primer H17 gemäß dem technischen Merkblatt zu grundieren. Anschließend ist die Fuge mit dem elastischem Dichtstoff JURAFLEX SABA Dichtstoff 1-K gemäß dem technischen Merkblatt zu verschließen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die erhärtete Oberfläche des Dichtstoffes leicht (3 - 4 mm) unter der Oberfläche des Steines liegt. Der Querschnitt des Dichtstoffs muss quadratisch sein. Eventuell vorhandene Fasen dürfen nicht verfugt werden. Bei eventuellen senkrechten Fugen ist als Dichtstoff JURAFLEX SABA Dichtstoff 1-K standfest zu verwenden. Weiterhin sind Bewegungsfugen erforderlich an allen begrenzenden Bauwerken oder mit einem Fundament versehenen Einbauten in der Fläche wie z. B.: - Entlang Fassaden, Mauern - Entlang von Einfassungen, - Beim Anschluss an Bauwerke und um Einbauten (Gullys, Schachtdeckel, Poller, etc.) |  |
| Produkt: JURAFLEX PE-Universal-Fugenband Reversibel komprimierbarer Füllstreifen mit einer Reißdehnung von ca. 70 % und einer Shorehärte von ca. 55 % Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| Produkt: JURAFLEX Rundschnur Geschlossenzellige Neoprenschnur Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| Produkt: JURAFLEX SABA Primer H17 Haftvermittler für alle JURAFLEX Dichtstoffe Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |

| Produkt: JURAFLEX Dichtstoff 1-K Dauerhaft elastischer Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis standfest (MS Floor) selbstverlaufend (MS Floor SL) Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| 3.4 Fugen verfüllen wasserundurchlässig bei auskragender Bodenplatte |  |  |
| Anforderung an die fertige Leistung: Druckfestigkeit: N1 ≥ 10 N/mm² Haftzug- und Zugfestigkeit: N1 ≥ 0,4 N/mm² Frost-/Tausalzwiderstand: ≤ 800 g/m² Fugenbreite | Produkt Pflasterfugenmörtel ZFM 730 |  |
| Der JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 730 ist gemäß den Arbeitsanleitungen des Herstellers zu verarbeiten. Eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfugt werden. Bei größeren Flächen und zur Minimierung des Wasserverbrauches empfehlen wir zur Reinigung den Einsatz einer Schwamm-Fix-Maschine. Dies ist einzukalkulieren. Der JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 730 darf nur mit Wasser gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass das mit Zement gesättigte Reinigungswasser nicht ungefiltert in die Kanalisation gelangt. Dies ist einzukalkulieren. |  |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 730 zementgebunden Typisierung MFP geb.: Typ B Druckfestigkeit (Labor): ≥ 30 N/mm² Biegezugfestigkeit (Labor): > 6 N/mm² Frost-/Tausalzwiderstand: < 70 g/m² Statisches E-Modul: ca. 14000 N/mm² Größtkorn: 1 mm Fugenbreite: 3 – 30 mm Verarbeitungstemperatur: ohne Schutzmaßnahmen 5 °C – 30 °C Begehbar: nach ca. 5 Stunden Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |

| 3.5 Nachbehandlung |  |
| --- | --- |
| Kunstharzgebundene Fugenmörtel Während der Aushärtung (ca. 24 Std. bei 20 ̊ C) vor Feuchtigkeit (Kondensat, Niederschlag) schützen. Hierzu eine unterlüftete Folie einbringen. In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben. pauschal: | EUR |
| Zementgebundene Fugenmörtel Bei zementgebundener Bettung und Verfugung ist eine Nachbehandlung erforderlich auch vor der Verfugung. Hierzu ist ein helles Vlies aufzubringen und feucht zu halten. Nach der Verfugung ist das Vlies 5 Tage feuchtzuhalten. In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben. pauschal: | EUR |

| 4. Sonderkonstruktion keramische Platten in einer Dicke von 20 mm (Mindestdicke) mit und ohne gebundene Tragschicht (auskragende Bodenplatten) |  |
| --- | --- |
| Dieser Ausführungsvorschlag entspricht unserer jahrelangen Erfahrung |  |
| 4.1 Bettung |  |
| Beim Verlegen der Pflasterdecke auf eine wasserdurchlässige, geeignete Tragschicht ist eine wasserdurchlässige Bettungsschicht unbedingt erforderlich. Die Drainfähigkeit des Materials (Bettung) ist durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen. Die Dicke der Bettung im verdichteten Zustand muss ≥ 5 cm betragen, die Festigkeit nach Fertigstellung ≥ 10 N/mm² sein. Die Bettung ist bei dieser Schichtdicke frisch in frisch einlagig einzubauen. Muss die Bettung, aus welchen Gründen auch immer, über 7 cm betragen, ist sie zweilagig einzubauen, wobei die erste Lage statisch (klopfen) zu verdichten ist. Die Bettungsschicht ist Zug um Zug zu erstellen und das Belagselement muss frisch in frisch verlegt werden, dabei ist der Bettungsmörtel durch das hammerfeste Setzen zu verdichten Das Setzmaß von ca. 20 – 25 % bzw.ca. 1 cm ist zu berücksichtigen. Ein Haftvermittler ist zwingend zu verwenden. Eine Haftzugfestigkeit von ≥ 0,4 N/mm² an der fertigen Leistung ist zu erbringen. |  |
| Produkt: JURALITH GALA Drainmörtel GDM Nutzungskategorie: N1 - N2 Wasserdurchlässigkeit: ≥ 1 x 10-4 m/s Druckfestigkeit (Labor): ≥ 20 N/mm² Verbrauch: ca. 19 kg/m²/cm Trassmodifiziert Speziell vergütet Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| 4.2 Haftvermittler bei mineralischer Bettung |  |
| Zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung bei der Verlegung der keramischen Platten in einer Mindestdicke von 20 mm zwischen diesen und dem erdfeuchten, hydraulisch abbindenden Bettungsmörtel ist JURALITH Feinsteinzeugkleber FSK-S2 als Haftvermittler einzusetzen. JURALITH Feinsteinzeugkleber FSK-S2 wird nach dem Mischen gemäß Technischem Merkblatt auf die gründlich gereinigte Unterseite der keramischen Platten als Kratzspachtelung aufgetragen. Anschließend wird mit einer Zahnung von 10 mm in die frische Kratzspachtelung das Material aufgekämmt und geglättet, dabei ist am Rand ein Streifen von ca. 2 cm frei zu lassen, damit der Haftvermittler nicht in die Fuge gedrückt wird. Die Verlegung erfolgt frisch in frisch und die Platten werden hammerfest verlegt. |  |

| Produkt: JURALITH Feinsteinzeugkleber FSK-S2 2-komponentig, zementgebunden Verbrauch 10er-Zahnung: ca. 3,3 kg/m² Haftzugfestigkeit eingebaut im Mittel: ≥ 1,5 N/mm² (Nasslagerung ≥ 3,0 N/mm² (Warm- und Trockenlagerung Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| --- | --- |
| 4.3 Bewegungsfugen |  |
| Bewegungsfugen oder Arbeitsfugen (z.B. Kerben bei Dränbeton) in der Tragschicht sind zu übernehmen. Das JURAFLEX PE Universal-Fugenband wird in einer Stärke von 10 mm und einer Höhe von ______ auf die Tragschicht durch die Bettung eingebaut, so dass es ca. 20 mm unterhalb Steinoberkante bzw. Fasenunterkante endet. Der entstehende Hohlraum ist während des Verfugens der Fläche durch press eingelegte JURAFLEX Rundschnüre zu schützen. Nach dem Verfugen ist die obere der Rundschnüre zu entfernen. Nach der Erhärtung des Pflasterfugenmörtels sind die Seiten der Fugen (Steine) mit dem Haftvermittler JURAFLEX SABA Primer H17 gemäß dem technischen Merkblatt zu grundieren. Anschließend ist die Fuge mit dem elastischem Dichtstoff JURAFLEX SABA Dichtstoff 1-K gemäß dem technischen Merkblatt zu verschließen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die erhärtete Oberfläche des Dichtstoffes leicht (3 - 4 mm) unter der Oberfläche des Steines liegt. Der Querschnitt des Dichtstoffs muss quadratisch sein. Eventuell vorhandene Fasen dürfen nicht verfugt werden. Weiterhin sind Bewegungsfugen erforderlich an allen begrenzenden Bauwerken oder mit einem Fundament versehenen Einbauten in der Fläche wie z. B.: - Entlang Fassaden, Mauern - Entlang von Einfassungen, - Beim Anschluss an Bauwerke und um Einbauten (Gullys, Schachtdeckel, Poller, etc.) |  |
| Produkt: JURAFLEX PE-Universal-Fugenband Reversibel komprimierbarer Füllstreifen mit einer Reißdehnung von ca. 70 % und einer Shorehärte von ca. 55 % Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| Produkt: JURAFLEX Rundschnur Geschlossenzellige Neoprenschnur Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |

| Produkt: JURAFLEX SABA Primer H17 Haftvermittler für alle JURAFLEX Dichtstoffe Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| Produkt: JURAFLEX Dichtstoff 1-K Dauerhaft elastischer Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis standfest (MS Floor) selbstverlaufend (MS Floor SL) Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| 4.4 Fugen verfüllen bei wasserdurchlässiger Schottertragschicht |  |  |
| Hinweis: Bei kunstharzgebundenen Pflasterfugenmörteln kann das Erscheinungsbild des Steins/der Platte verändert werden. Musterflächen sind anzulegen. |  |  |
| Anforderung an die fertige Leistung: Druckfestigkeit: N1 ≥ 5 N/mm² Haftzug- und Zugfestigkeit: N1 ≥ 0,2 N/mm² Wasserdurchlässigkeit: ≥ 1 x 10-5 m/s | Produkt Pflasterfugenmörtel KFM 120 |  |
| Bei der Verarbeitung sind die Angaben des Herstellers zu beachten. Die zu verfugende Fläche muss leicht vorgenässt werden. Stehendes Wasser in den Fugen ist zu vermeiden. Eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfugt werden. Das verarbeitungsfertige Material aus dem Liefergebinde auf die leicht vorgenässte Fläche einbringen und häufchenweise verteilen. Mit dem Moosgummiwischer in die Fugen einarbeiten und dabei verdichten. Ein feiner Wasserstrahl kann unterstützend bei dem Einbringen sein. Anschließend mit einem Kokosbesen die Fläche kreuzweise abkehren und dabei die Fugenoberfläche glätten. Die Fläche ist nach der Verfugung 24 Stunden vor Regen zu schützen (unterlüftete Folie). |  |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 120 drainfähig, kunstharzgebunden Bindemittel: 1-K Polybutadien Druckfestigkeit (Labor): ca. 10 N/mm² Wasserschluckwert: > 15 cm Wassersäule/Stunde Versickerbare Regenspende: > 4000 l/(sex * ha) Fugenbreite: ≥ 3 mm Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| 4.5 Fugen verfüllen bei wasserundurchlässiger Tragschicht, z. B. auskragende Bodenplatte |  |  |
| Anforderung an die fertige Leistung: Druckfestigkeit: N1 ≥ 10 N/mm² Haftzug- und Zugfestigkeit: N1 ≥ 0,4 N/mm² Frost-/Tausalzwiderstand: ≤ 800 g/m² | Produkt Pflasterfugenmörtel ZFM 730 |  |
| Der JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 730 ist gemäß den Arbeitsanleitungen des Herstellers zu verarbeiten. Eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfugt werden Bei größeren Flächen und zur Minimierung des Wasserverbrauches empfehlen wir zur Reinigung den Einsatz einer Schwamm-Fix-Maschine. Dies ist einzukalkulieren. Der JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 730 darf nur mit Wasser gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass das mit Zement gesättigte Reinigungswasser nicht ungefiltert in die Kanalisation gelangt. Dies ist einzukalkulieren. |  |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 730 zementgebunden Typisierung MFP geb.: Typ B Druckfestigkeit (Labor): ≥ 30 N/mm² Biegezugfestigkeit (Labor): > 6 N/mm² Frost-/Tausalzwiderstand: < 70 g/m² Statisches E-Modul: ca. 14000 N/mm² Größtkorn: 1 mm Fugenbreite: 3 – 30 mm Verarbeitungstemperatur: ohne Schutzmaßnahmen 5 °C – 30 °C Begehbar: nach ca. 5 Stunden Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| 4.6 Nachbehandlung |  |  |
| Zementgebundene Fugenmörtel Bei zementgebundener Bettung und Verfugung ist eine Nachbehandlung erforderlich auch vor der Verfugung. Hierzu ist ein helles Vlies aufzubringen und feucht zu halten. Nach der Verfugung ist das Vlies 5 Tage feuchtzuhalten. In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben. pauschal: |  | EUR |

| Kunstharzgebundene Fugenmörtel Während der Aushärtung (ca. 24 Std. bei 20 ̊ C) vor Feuchtigkeit (Kondensat, Niederschlag) schützen. Hierzu eine unterlüftete Folie einbringen. In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben. pauschal: | EUR |
| --- | --- |