**Musterleistungsverzeichnis**

**Nutzungskategorie N1 ausschließlich begehbare Flächen**

**Sonderkonstruktion**

**Keramische Platten 20 mm (Mindestdicke)**

**mit und ohne gebundene Tragschicht (auskragende Bodenplatte)**

**Dieser Ausführungsvorschlag entspricht unserer jahrelangen Erfahrung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Haftvermittler bei mineralischer Bettung** |  |
|  |  |
| Zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung bei der Verlegung der keramischen Platten in einer Mindestdicke von 20 mm zwischen diesen und dem erdfeuchten, hydraulisch abbindenden Bettungsmörtel ist JURALITH Feinsteinzeugkleber FSK-S2 als Haftvermittler einzusetzen.  JURALITH Feinsteinzeugkleber FSK-S2 wird nach dem Mischen gemäß Technischem Merkblatt auf die gründlich gereinigte Unterseite der keramischen Platten als Kratzspachtelung aufgetragen. Anschließend wird mit einer Zahnung von 10 mm in die frische Kratzspachtelung das Material aufgekämmt und geglättet. Dabei ist am Rand ein Streifen von ca. 2 cm freizulassen, damit der Haftvermittler nicht in die Fuge gedrückt wird. Die Verlegung erfolgt frisch in frisch und die Platten werden hammerfest verlegt. | |
|  |  |
| **Produkt: JURALITH Feinsteinzeugkleber FSK-S2 2-komponentig, zementgebunden**  Haftzugfestigkeit zwischen Belagselement und Bettung im eingebauten Zustand im Mittel ≥ 0,4N/mm²  Verbrauch: ca. 1,0 kg/m²  Verbrauch 10er-Zahnung ca. 3,3 kg/m²  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
|  |  |