**Musterleistungsverzeichnis**

**Nutzungskategorie N1 ausschließlich begehbare Flächen**

**Sonderkonstruktion**

**Keramische Platten 20 mm (Mindestdicke)**

**mit und ohne gebundene Tragschicht (auskragende Bodenplatte)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachbehandlung** |  |
|  |  |
| **Kunstharzgebundene Fugenmörtel**  Während der Aushärtung (ca. 24 Stunden bei 20 °C) vor Feuchtigkeit (Kondensat, Niederschlag) schützen. Hierzu eine unterlüftete Folie aufbringen.  In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.  pauschal | EUR |
|  |  |
| **Zementgebundene Fugenmörtel**  Bei zementgebundener Bettung und Verfugung ist eine Nachbehandlung erforderlich, auch vor der Verfugung. Hierzu ist ein helles Vlies aufzubringen und feucht zu halten. Nach der Verfugung ist das Vlies 5 Tage feuchtzuhalten.  In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.  pauschal | EUR |
|  |  |