**Musterleistungsverzeichnis**

**Nutzungskategorie N2 mit Pkw ≤ 3,5 t befahrbar**

**außerhalb des Straßenverkehrs, z. B. Garagenzufahrten, Pkw-Stellplätze**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bettungsmörtel** |  |
|  |  |
| Beim Verlegen der Pflasterdecke auf eine wasserdurchlässige, geeignete Schottertragschicht ist eine wasserdurchlässige Bettungsschicht unbedingt erforderlich. Die Drainfähigkeit des Materials (Bettung) ist durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen. Die Dicke der Bettung im verdichteten Zustand muss ≥ 10 cm betragen, die Festigkeit nach Fertigstellung ≥ 10 N/mm² sein. Die Bettung ist bei dieser Schichtdicke frisch in frisch zweilagig einzubauen, wobei die erste Lage statisch (klopfen) zu verdichten ist. Die Bettungsschicht ist Zug um Zug zu erstellen und das Belagselement muss frisch in frisch verlegt werden, dabei ist der Bettungsmörtel durch das hammerfeste Setzen zu verdichten. Das Setzmaß von ca. 20 – 25 % bzw. ca. 1 cm ist zu berücksichtigen. Ein Haftvermittler ist zwingend zu verwenden. Eine Haftzugfestigkeit von ≥ 0,4 N/mm² an der fertigen Leistung ist zu erbringen. |
|  |  |
| **Produkt: JURALITH Pflasterbettungsmörtel BM 4 Dmineralischer Bettungsmörtel**Nutzungskategorie: N2 – N3 ZTV WegebauWasserdurchlässigkeit: > 2500 l/(sec\*ha) 25 x 10-5 m/sDruckfestigkeit (Labor): ≥ 35 N/mm²Biegezugfestigkeit: ≥ 5 N/mm²Größtkorn: 4 mmVerbrauch: ca. 19 kg/m² und cm SchichtdickeTrassmodifiziertspeziell vergütetEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
|  |  |
| **Produkt: JURALITH Pflasterbettungsmörtel BM 8 Dmineralischer Bettungsmörtel**Nutzungskategorie: N2 – N3 ZTV WegebauWasserdurchlässigkeit: > 2500 l/(sec\*ha) 25 x 10-5 m/sDruckfestigkeit (Labor): ≥ 35 N/mm²Biegezugfestigkeit: ≥ 5 N/mm²Verbrauch: ca. 19 kg/m² und cm SchichtdickeTrassmodifiziertspeziell vergütetEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Produkt: JURALITH GALA Drainmörtelzementgebundener, drainfähiger Bettungsmörtel**Nutzungskategorie: N1 – N2 ZTV WegebauWasserdurchlässigkeit: > 1 x 10-4 m/sDruckfestigkeit (Labor): ≥ 20 N/mm²Biegezugfestigkeit: ≥ 4 N/mm²Verbrauch: ca. 19 kg/m² und cm SchichtdickeTrassmodifiziertspeziell vergütetEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
|  |  |
| **Produkt: JURALITH Bettungsmörtel-Bindemittel BM-Bfür mineralische Bettungsmörtel**Nutzungskategorie: N2 – N3 ZTV WegebauWasserdurchlässigkeit: abhängig von GesteinskörnungDruckfestigkeit (Labor): ≥ 25 N/mm² abhängig vom MischungsverhältnisBiegezugfestigkeit: ≥ 4 N/mm² abhängig vom MischungsverhältnisVerbrauch: abhängig vom Mischungsverhältnis (siehe TM)Trassmodifiziertspeziell vergütetEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |