**Musterleistungsverzeichnis**

**Nutzungskategorie N2 mit Pkw ≤ 3,5 t befahrbar**

**außerhalb des Straßenverkehrs, z. B. Garagenzufahrten, Pkw-Stellplätze**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bewegungsfugen** |  |
|  |  |
| Bewegungsfugen oder Arbeitsfugen (z. B. Kerben bei Dränbeton) in der Tragschicht sind zu übernehmen.Das JURAFLEX PE Universal-Fugenband in einer Stärke von 10 mm und einer Höhe von auf die Tragschicht durch die Bettung einbauen, so dass es ca. 20 mm unterhalb der Steinoberkante bzw. Fasenunterkante endet. Der entstehende Hohlraum ist während des Verfugens der Fläche durch JURAFLEX Rundschnüre zu schützen. Nach dem Verfugen ist die obere der Rundschnüre zu entfernen. Nach der Erhärtung des Pflasterfugenmörtels sind die Seiten der Fugen (Steine) mit dem Haftvermittler JURAFLEX Primer JF 22 gemäß Technischem Merkblatt zu grundieren. Anschließend die Fuge mit dem elastischen Dichtstoff JURAFLEX PUR gemäß Technischem Merkblatt verschließen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die erhärtete Oberfläche des Dichtstoffes leicht (3 – 4 mm) unter der Oberfläche des Steines liegt. Der Querschnitt des Dichtstoffes muss quadratisch sein. Eventuell vorhandene Fasen dürfen nicht verfugt werden.Weiterhin sind Bewegungsfugen erforderlich an allen begrenzenden Bauwerken oder mit einem Fundament versehene Einbauten in der Fläche, wie z. B. * entlang Fassaden, Mauern
* entlang von Einfassungen
* beim Anschluss an Bauwerke und um Einbauten (Gullys, Schachtdeckel, Poller etc.)
 |
|  |  |
| **Produkt: JURAFLEX PE Universal-Fugenband**Reversibel komprimierbarer Füllstreifen mit einer Reißdehnung von ca. 70 % und einer Shorehärte von ca. 55.Stärke: 10 mm Höhe: mmEinheit mEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
|  |  |
| **Produkt: JURAFLEX Rundschnur**Geschlossenzellige NeoprenschnurDurchmesser: mmEinheit mEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Produkt: JURAFLEX Primer JF 22**Haftvermittler für Polyurethan DichtsotffEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
|  |  |
| **Produkt: JURAFLEX PUR Dichtstoff**Elastischer Dichtstoff auf PolyurethanbasisEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |