Musterleistungsverzeichnis

Nutzungskategorie N2 mit Pkw bis 3,5 t befahrbar

außerhalb des Straßenverkehrs, z. B. Garagenzufahrten, Pkw-Stellplätze

Vorbemerkungen

Vor Abgabe des Angebots hat sich der Bieter über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Es werden keine Nachforderungen anerkannt, die aus Unkenntnis der Sachlage entstanden sind. Es gelten die anerkannten Regeln der Technik, der derzeitige Stand der Technik ist zu berücksichtigen. Sowohl der Auftragnehmer als auch der letztendlich ausführende Nachunternehmer müssen über entsprechende Referenzen die gebundene Bauweise betreffend verfügen und haben diese vor Beginn der Arbeiten nachzuweisen. Die Verarbeitung aller in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Produkte muss gemäß den Ausführungsanweisungen und den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Technischen Merkblättern des Materialherstellers, Firma JURALITH Baustoff-GmbH, Deuerlinger Straße 43, 93351 Painten, erfolgen. Systemfremde Produkte dürfen nicht verwendet werden

Folgende Regelwerke in der jeweils aktuellen Fassung sind unter anderem bei den Pflasterarbeiten zu beachten:

- DIN 18318, DIN 18299

- DIN EN 1342, DIN EN 1330, DIN EN 1339 bzw. in Ergänzung

- ZTV-P-StB

- TL Pflaster StB

- „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb von Flächen des Straßenverkehrs“ der FLL

- Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in ungebundener Ausführung sowie für Einfassungen FGSV 618/1

- Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterecken und Plattenbelägen in gebundener Ausführung sowie für Einfassungen FGSV 618/2

- Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen FGSV 947

- „Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung der Übergangsbereiche von Freiflächen zu Gebäuden“ der FLL

Hinweis:

- Ist die Tragschicht (z. B. Tiefgaragendecke), aus welchem Grund auch immer, wasserundurchlässig muss eine zweite Entwässerungsebene (auf die zu erwartende Belastung abgestimmte Drainagebahn) eingebaut werden, die auch entwässern können muss, ggf. ist ein hierzu ausreichendes Gefälle einzubauen. Die Bodenplatte ist vor Beginn der Arbeiten abzudichten.

- Der Nachweis eines Frost-/Tausalzwiderstandes ist bei einem wasserdurchlässigen Bettungsmaterial nicht sinnvoll bzw. mit dem CDF Verfahren nicht zu erbringen.

- Die Anforderungen bezüglich der Haftzugfestigkeit gelten für Steine bis 320 mm Kantenlänge und Platten bis 600 mm Kantenlänge. Diese Anforderungen können nicht ohne Vorversuche auf beliebige größere Formate übertragen werden.

- Gemäß der ZTV Wegebau der FLL ist immer ein Haftvermittler im System einzusetzen.

- Bei Befahrung sind die Fugen in voller Fugenhöhe in einem Arbeitsgang zu füllen. Fugen bis 3 mm unter Steinoberkante gelten als voll gefüllt.

- Sofern Steine mit Fasen eingebaut werden, dürfen die Fasen nicht verfüllt werden.

Bei Nutzungskategorie N2 ist gemäß der ZTV Wegebau eine gebundene Tragschicht nicht zwingend erforderlich, stattdessen erhöht sich die Dicke der wasserdurchlässigen Bettung.

| 1. Bettungsmörtel |  |
| --- | --- |
| Beim Verlegen der Pflasterdecke auf eine wasserdurchlässige, geeignete Schottertragschicht ist eine wasserdurchlässige Bettungsschicht unbedingt erforderlich. Die Drainfähigkeit des Materials (Bettung) ist durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen. Die Dicke der Bettung im verdichteten Zustand muss ≥ 10 cm betragen, die Festigkeit nach Fertigstellung ≥ 10 N/mm² sein. Die Bettung ist bei dieser Schichtdicke frisch in frisch zweilagig einzubauen, wobei die erste Lage statisch (klopfen) zu verdichten ist. Die Bettungsschicht ist Zug um Zug zu erstellen und das Belagselement muss frisch in frisch verlegt werden, dabei ist der Bettungsmörtel durch das hammerfeste Setzen zu verdichten. Das Setzmaß von ca. 20 – 25 % bzw. ca. 1 cm ist zu berücksichtigen. Ein Haftvermittler ist zwingend zu verwenden. Eine Haftzugfestigkeit von ≥ 0,4 N/mm² an der fertigen Leistung ist zu erbringen. |  |
| 1.1 Bettung mit Bettungsmörtel BM 4D mineralischer Bettungsmörtel |  |
| Produkt: JURALITH Bettungsmörtel BM 4 D mineralischer Bettungsmörtel Nutzungskategorie: N2 – N3 ZTV Wegebau Wasserdurchlässigkeit: > 2500 l/(sec*ha) Druckfestigkeit (Labor): ≥ 35 N/mm² Verbrauch: ca. 19 kg/m² und cm Schichtdicke Trassmodifiziert speziell vergütet Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| 1.2 Bettung mit Bettungsmörtel BM 8D mineralischer Bettungsmörtel |  |
| Produkt: JURALITH Bettungsmörtel BM 8 D mineralischer Bettungsmörtel Nutzungskategorie: N2 – N3 ZTV Wegebau Wasserdurchlässigkeit: > 2500 l/(sec*ha) Druckfestigkeit (Labor): ≥ 35 N/mm² Verbrauch: ca. 20 kg/m² und cm Schichtdicke Trassmodifiziert speziell vergütet Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |

| 1.3 Bettung mit GALA Drainmörtel GDM |  |
| --- | --- |
| Produkt: JURALITH GALA Drainmörtel GDM Nutzungskategorie: N1 – N2 ZTV Wegebau Wasserdurchlässigkeit: ≥ 1 x 10-4 N/mm² Druckfestigkeit (Labor): ≥ 20 N/mm² Verbrauch: ca. 19 kg/m² und cm Schichtdicke Trassmodifiziert speziell vergütet Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| 1.4 Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B |  |
| Produkt: JURALITH Bettungsmörtel-Bindemittel BM-B für mineralische Bettungsmörtel Nutzungskategorie: N2 – N3 ZTV Wegebau Wasserdurchlässigkeit: abhängig von der Gesteinskörnung Druckfestigkeit (Labor): abhängig von der Gesteinskörnung Verbrauch: abhängig von der Gesteinskörnung Trassmodifiziert speziell vergütet Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |

| 2. Haftvermittler |  |
| --- | --- |
| 2.1 Haftvermittler bei mineralischer Bettung |  |
| Zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung bei der Verlegung der Belagselemente zwischen diesen und dem erdfeuchten, hydraulisch, abbindenden Bettungsmörtel ist JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS einzusetzen. JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS wird nach dem Mischen gemäß Technischem Merkblatt auf die gründlich gereinigte Unterseite der Belagsstoffe durch ein geeignetes Verfahren, z. B. tauchen, aufgebracht und anschließend frisch in frisch in die Bettung verlegt und hammerfest gesetzt. Die Verdichtung sollte ca. 20 - 25 % bzw. 1 cm betragen. Bei Platten ist der Auftrag der JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS im Buttering-Verfahren, z. B. Auftrag mit einer 8 mm Zahntraufel, ggf. auch im Buttering/Floatingverfahren empfehlenswert. Sofern dieses Verfahren gewählt wird empfiehlt sich der Auftrag bis 1- 2 cm vom Plattenrand entfernt. |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS zementgebunden Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² Verbrauch buttering/floating: ca. 2,5 kg/m² Haftzugfestigkeit eingebaut im Mittel ≥ 0,6 N/mm² Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |

| 3. Bewegungsfugen |  |
| --- | --- |
| 3.1 Bewegungsfugen als Sollbruchstellen ausgebildet quer zur Fahrtrichtung |  |
| Als Sollbruchstellen werden Bewegungsfugen bezeichnet, bei denen durch die Kombination des elastischen Fugenbandes und des starren Fugenmörtels über dem Band die Konstruktion zur Rissbildung gezwungen wird. Eine spätere elastische Verfugung kann erfolgen. Bindemittel des elastischen Dichtstoffs 1-komponentig auf MS-Polymerbasis, treibstoffbeständig, die Anforderungen der ZTV-Fug werden erfüllt Bewegungsfugen oder Arbeitsfugen (z. B. Kerben bei Drainbeton) in der Tragschicht sind in den Belag zu übernehmen. |  |
| Das JURAFLEX Fugenband wird in einem Abstand von ca. 5 – 6 m und in einer Stärke von mm und einer Höhe von ca. 1/3 Steinhöhe bzw. Plattenhöhe auf die Tragschicht in die Bettung eingebaut. Anschließend wird die gesamte Fläche verfugt. Spätere elastische Verfugung nach Entfernen des Fugenmörtels: In den entstandenen Hohlraum ist eine JURAFLEX Rundschnür, die einige Millimeter breiter ist als die Fuge, press einzulegen. Nach der Erhärtung des Pflasterfugenmörtels sind die Seiten der Fugen (Steine) mit JURAFLEX SABA Primer H17 gemäß dem technischen Merkblatt zu grundieren. Anschließend ist die Fuge mit dem selbstnivellierenden, treibstoffbeständigen Dichtstoff JURAFLEX SABA Dichtstoff 1-K SL zu vergießen, dabei ist die Entlüftungszeit des Primers zu beachten. Der Querschnitt des Dichtstoffs muss quadratisch sein. Hierbei ist darauf zu achten, dass die erhärtete Oberfläche des Dichtstoffes deutlich (ca. 4 mm) unter der Oberfläche des Steines liegt, so dass eine unmittelbare Walkwirkung der Reifen auf den Dichtstoff vermieden wird. |  |

| Weiterhin sind Bewegungsfugen erforderlich an allen begrenzenden Bauwerken oder mit einem Fundament versehenen Einbauten in der Fläche wie z. B.: - Entlang Fassaden, Mauern - Entlang von Einfassungen, - Beim Anschluss an Bauwerke und um Einbauten (Gullys, Schachtdeckel, Poller, etc.) Abrechnung nach Fugenlänge |  |
| --- | --- |
| Produkt: JURAFLEX Fugenband Reversibel komprimierbarer Füllstreifen mit einer Reißdehnung von ca. 70 % und einer Shorehärte von ca. 55 % Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| Produkt: JURAFLEX Rundschnur Geschlossenzellige Neoprenschnur Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| Produkt: JURAFLEX SABA Primer H17 Haftvermittler für alle Materialien, sowohl saugend als auch nicht saugend Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| Produkt: JURAFLEX Dichtstoff 1-K SL Selbstnivellierender Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |

| 3.2 Bewegungsfugen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bewegungsfugen oder Arbeitsfugen (z. B. Kerben bei Drainbeton) in der Tragschicht sind in den Belag zu übernehmen. |  |  |
| Das JURAFLEX Fugenband wird in einer Stärke von 10 mm und einer Höhe von auf die Tragschicht durch die Bettung eingebaut, so dass es ca. 20 mm unterhalb der Steinoberkante bzw. Fasenunterkante endet. Der entstehende Hohlraum ist während des Verfugens der Fläche durch press eingelegte JURAFLEX Rundschnüre zu schützen. Nach dem Verfugen ist die obere der Rundschnüre zu entfernen. Nach der Erhärtung des Pflasterfugenmörtels sind die Seiten der Fugen (Steine) mit JURAFLEX SABA Primer H17 gemäß dem technischen Merkblatt zu grundieren. Anschließend ist die Fuge mit dem elastischen Dichtstoff JURAFLEX SABA Polysulfid Dichtstoff 2-K gemäß dem Technischen Merkblatt zu verschließen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die erhärtete Oberfläche des Dichtstoffes leicht (ca. 3 – 4 mm) unter der Oberfläche des Steines liegt. Der Querschnitt des Dichtstoffes muss quadratisch sein. Eventuell vorhandene Fasen dürfen nicht verfugt werden. Weiterhin sind Bewegungsfugen erforderlich an allen begrenzenden Bauwerken oder mit einem Fundament versehenen Einbauten in der Fläche wie z. B.: - Entlang Fassaden, Mauern - Entlang von Einfassungen, - Beim Anschluss an Bauwerke und um Einbauten (Gullys, Schachtdeckel, Poller, etc.) |  |  |
| Produkt: JURAFLEX PE Universal-Fugenband Reversibel komprimierbarer Füllstreifen mit einer Reißdehnung von ca. 70 % und einer Shorehärte von ca. 55 % Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| Produkt: JURAFLEX Rundschnur Geschlossenzellige Neoprenschnur Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| Produkt: JURAFLEX SABA Primer H17 Haftvermittler für alle Materialien, sowohl saugend als auch nicht saugend Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| Produkt: JURAFLEX SABA Polysulfid Dichtstoff 2-K Elastischer Dichtstoff auf Polysulfid-Basis Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| 4. Fugen verfüllen, zementgebunden, wasserundurchlässig |  |  |
| Das Verfugen soll vor dem vollständigen Aushärten des Bettungsmörtels/-betons frühestens 48 Stunden nach Verlegung stattfinden. Verfugt wird in voller verbleibender Steinhöhe nach Setzen der Steine bzw. Legen der Platten. Bei der Verlegung von magmatischen Belagselementen ist ein Fugenmörtel Typ A (M FPgeb) bei Verlegung von Betonwerksteinen oder Sedimentgestein ein Fugenmörtel Typ B (M FPgeb) zu verwenden. |  |  |
| Anforderung an die fertige Leistung: Druckfestigkeit: N2 ≥ 20 N/mm² Haftzug- und Zugfestigkeit: N2 ≥ 0,4 N/mm² Frost-/Tausalzwiderstand: ≤ 800 g/m² | Produkt Pflasterfugenmörtel ZFM 600 Pflasterfugenmörtel ZFM 700 Pflasterfugenmörtel ZFM 730 |  |
| 4.1 Fugen verfüllen mit JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 600 |  |  |
| Der JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 600 ist gemäß den Arbeitsanleitungen des Herstellers zu verarbeiten. Eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfugt werden. Bei größeren Flächen und zur Minimierung des Wasserverbrauchs empfehlen wir zur Reinigung den Einsatz einer Schwamm-Fix-Maschine. Dies ist einzukalkulieren. Der JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 600 darf nur mit Wasser gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass das mit Zement gesättigte Reinigungswasser nicht ungefiltert in die Kanalisation gelangt. Dies ist einzukalkulieren. |  |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 600 zementgebunden Typisierung M FPgeb: Typ A Druckfestigkeit (Labor): > 45 N/mm² Biegezugfestigkeit (Labor): > 8 N/mm² Frost-/Tausalzwiderstand: < 500 g/m² Statisches E-Modul: ca. 18800 N/mm² Größtkorn: 2 mm Fugenbreite: 6 – 30 mm Verarbeitungstemperatur: 5 °C – 30 °C Begehbar: nach 24 Stunden Trassmodifiziert Kunststoffmodifiziert Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |

| 4.2 Fugen verfüllen mit JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 700 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Der JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 700 ist gemäß den Arbeitsanleitungen des Herstellers zu verarbeiten. Eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfugt werden. Bei größeren Flächen und zur Minimierung des Wasserverbrauchs empfehlen wir zur Reinigung den Einsatz einer Schwamm-Fix-Maschine. Dies ist einzukalkulieren. Der JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 600 darf nur mit Wasser gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass das mit Zement gesättigte Reinigungswasser nicht ungefiltert in die Kanalisation gelangt. Dies ist einzukalkulieren. |  |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 700 zementgebunden Typisierung M FPgeb: Typ A Druckfestigkeit (Labor): > 45 N/mm² Biegezugfestigkeit (Labor): > 7 N/mm² Frost-/Tausalzwiderstand: < 50 g/m² Statisches E-Modul: ca. 20100 N/mm² Größtkorn: 1 mm Fugenbreite: 3 – 30 mm Verarbeitungstemperatur: 5 °C – 30 °C Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| 4.3 Fugen verfüllen mit JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 730 |  |  |
| Der JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 730 ist gemäß den Arbeitsanleitungen des Herstellers zu verarbeiten. Eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfugt werden. Bei größeren Flächen und zur Minimierung des Wasserverbrauchs empfehlen wir zur Reinigung den Einsatz einer Schwamm-Fix-Maschine. Dies ist einzukalkulieren. Der JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 730 darf nur mit Wasser gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass das mit Zement gesättigte Reinigungswasser nicht ungefiltert in die Kanalisation gelangt. Dies ist einzukalkulieren. |  |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 730 zementgebunden Typisierung M FPgeb: Typ B Druckfestigkeit (Labor): > 30 N/mm² Biegezugfestigkeit (Labor): > 6 N/mm² Frost-/Tausalzwiderstand: < 70 g/m² Statisches E-Modul: ca. 14000 N/mm² Größtkorn: 1 mm Fugenbreite: 3 – 30 mm Verarbeitungstemperatur: ohne Schutzmaßnahmen 5 °C – 30 °C Begehbar: nach ca. 5 Stunden Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |
| 5. Fugen verfüllen, kunstharzgebunden, gering wasserdurchlässig |  |  |
| Hinweis: Bei kunstharzgebundenen Pflasterfugenmörteln kann das Erscheinungsbild des Steins/der Platte verändert werden. Musterflächen sind anzulegen. Fugentiefe bei Befahrung verbleibende Fugenhöhe nach Setzen des Steins. |  |  |
| Anforderung an die fertige Leistung: Druckfestigkeit: N2 ≥ 15 N/mm² Haftzug- und Zugfestigkeit: N2 ≥ 0,4 N/mm² Wasserdurchlässigkeit: 1 x 10-5 m/s | Produkt Pflasterfugenmörtel KFM 300 |  |
| 5.1 Fugen verfüllen mit JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 300 |  |  |
| JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 300 ist gemäß den Technischen Merkblättern des Herstellers zu verarbeiten. Eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfugt werden. Die zu verfugende Fläche muss vorgenässt werden. Stehendes Wasser in den Fugen ist zu vermeiden. Nicht in dem Liefergebinde mischen. Das Material ca. 1 Min in einem Hobbock mischen und anschließend in einen Mischkübel umtopfen. Den Härter zufügen und mit einem Zwangsmischer (z. B. Quirl mit Doppelwendel) mischen. Durch zweimaliges Füllen der Härterflasche dem Material maximal 2 l Wasser zufügen und gründlich mischen bis das Material eine schaumige Konsistenz hat. Anschließend auf die vorgenässte Fläche einbringen und mit dem Moosgummiwischer verteilen. Wenn sich Wasser und das Bindemittel trennen (Material schmiert nicht mehr, keine Schaumbildung mehr) mit dem Kokosbesen kreuzweise abkehren und dabei die Fugenoberfläche verdichten. Die Fläche ist nach der Verfugung 24 Std. vor Regen zu schützen (unterlüftete Folie). |  |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 300 gering wasserdurchlässig Bindemittel: 2-K Epoxidharz Druckfestigkeit (Labor): ca. 50 N/mm² Biegezugfestigkeit (Labor): ca. 22 N/mm² Fugenbreite: ≥ 5 N/mm², ≥ 10 N/mm² ohne Wasserzugabe für höhere Belastung Statisches E-Modul: 14500 N/mm² Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |

| 6. Fugen verfüllen, kunstharzgebunden, hoch wasserdurchlässig |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hinweis: Bei kunstharzgebundenen Pflasterfugenmörteln kann das Erscheinungsbild des Steins/der Platte verändert werden. Musterflächen sind anzulegen. Fugentiefe bei Befahrung verbleibende Fugenhöhe nach Setzen des Steins. |  |  |
| Anforderung an die fertige Leistung: Druckfestigkeit: N2 ≥ 15 N/mm² Haftzug- und Zugfestigkeit: N2 ≥ 0,4 N/mm² Wasserdurchlässigkeit: ≥ 1 x 10-5 m/s | Produkt Pflasterfugenmörtel KFM 120 |  |
| 6.1 Fugen verfüllen mit JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 120 |  |  |
| Bei der Verarbeitung sind die Angaben des Herstellers zu beachten. Die zu verfugende Fläche muss leicht vorgenässt werden. Stehendes Wasser in den Fugen ist zu vermeiden. Eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfugt werden. Das verarbeitungsfertige Material aus dem Liefergebinde auf die leicht vorgenässte Fläche einbringen und häufchenweise verteilen. Mit dem Moosgummiwischer in die Fugen einarbeiten und dabei verdichten. Ein feiner Wasserstrahl kann unterstützend bei dem Einbringen sein. Anschließend mit einem Kokosbesen die Fläche kreuzweise abkehren und dabei die Fugenoberfläche glätten. Die Fläche ist nach der Verfugung 24 Std. vor Regen zu schützen (unterlüftete Folie). |  |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 120 drainfähig, kunstharzgebunden Bindemittel: 1-K Polybutadien Druckfestigkeit (Labor): ca. 10 N/mm² Wasserschluckwert: K = > 15 cm Wassersäule/Stunde Versickerbare Regenspende: > 4000 l/(sec * ha) Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |

| Anforderung an die fertige Leistung: Druckfestigkeit: N2 ≥ 15 N/mm² Haftzug- und Zugfestigkeit: N2 ≥ 0,8 N/mm² Wasserdurchlässigkeit: ≥ 1 x 10-5 m/s | Produkt Pflasterfugenmörtel KFM 200 Pflasterfugenmörtel KFM 280 |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 Fugen verfüllen mit Pflasterfugenmörtel KFM 200 |  |  |
| JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 200 gemäß den Technischen Merkblättern verarbeiten. Eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfugt werden. Die zu verfugende Fläche muss gut vorgenässt werden. Stehendes Wasser in den Fugen ist zu vermeiden. Nicht in dem Liefergebinde mischen. Das Material ca. 1 Min. in einem Hobbock mischen und anschließend in einen Mischkübel umtopfen. Den Härter zufügen und mit einem Zwangsmischer (z. B. Quirl mit Doppelwendel) mischen. Durch zweimaliges Füllen der Härterflasche dem Material maximal 2 l Wasser zufügen und gründlich mischen bis das Material eine schaumige Konsistenz hat. Anschließend auf die vorgenässte Fläche einbringen und mit dem Moosgummiwischer verteilen. Wenn sich Wasser und das Bindemittel trennen (Material schmiert nicht mehr, keine Schaumbildung mehr) mit dem Kokosbesen kreuzweise abkehren und dabei die Fugenoberfläche verdichten. Die Fläche ist nach der Verfugung 24 Stunden vor Regen zu schützen (unterlüftete Folie). |  |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 200 drainfähig, kunstharzgebunden Bindemittel: 2-K Epoxidharz Druckfestigkeit: ca. 30 N/mm² Biegezugfestigkeit: ca. 12 N/mm² Wasserschluckwert: > 50 cm Wassersäule/Stunde Fugenbreite: ≥ 5 mm Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |

| 6.3 Fugen verfüllen mit Pflasterfugenmörtel KFM 280 |  |
| --- | --- |
| JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 280 gemäß den Technischen Merkblättern verarbeiten. Eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfugt werden. Die zu verfugende Fläche muss gut vorgenässt werden, ggf. ist während der Verarbeitung erneut vorzunässen. Stehendes Wasser in den Fugen ist zu vermeiden. Das Bindemittel mit der Sandmischung mischen, in ein sauberes Gefäß umtopfen und erneut mit einem langsam laufenden Rührwerk (ca. 300 U/Min.) gründlich mischen. Das verarbeitungsfertige Material aus dem Mischgefäß auf der Fläche einbringen und häufchenweise verteilen. Mit dem Moosgummiwischer in die Fugen einarbeiten und dabei verdichten. Anschließend mit einem Kokosbesen die Fläche kreuzweise abkehren und dabei die Fugenoberfläche glätten. Die Fläche ist nach der Verfugung 24 Stunden vor Regen zu schützen (unterlüftete Folie). |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterfugenmörtel KFM 280 drainfähig, kunstharzgebunden Bindemittel: 1-K Polyurethan Druckfestigkeit: ca. 25 N/mm² Biegezugfestigkeit: ca. 7 N/mm² versickerbare Regenspende: > 9000 l(sec*ha) Fugenbreite: ≥ 5 mm Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |

7. Entwässerungsrinne (Eventualposition)

Rinne aus Pflastersteinen herstellen Pflasterstreifen als Rinne in gebundener Ausführung einschl. erforderlicher Schnitte und Anpassungen herstellen.

Pflastersteine aus Betonstein: Streifen -zeilig, ca. breit vor Bordstein Pflastersteine nach DIN EN 1338/TL Pflaster-StB Maße Abriebwiderstand „l“ Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung abweichend von der TL Pflaster ≤ 0,4 kg/m², kein Einzelwert > 0,6 kg/m²

Pflastersteine aus Naturstein: Streifen -zeilig, ca. breit vor Bordstein Pflastersteine nach DIN EN 1338/TL Pflaster-StB Nennmaße: Petrographischer Name:

Erforderlichen zusätzlichen Aushub in der Schottertragschicht/Frostschutzschicht für Rinne. Aushubsohle verdichten, überschüssiges Material aufnehmen und einer Verwendung nach Wahl des AN zuführen. Fundamentbeton C 20/25, XO in Schalung auf ca. 2/3 der Fundamenthöhe von mindestens 20 cm einbauen und durch Stampfen verdichten. Obere Lage überhöht „frisch in frisch“ einbauen und abstampfen. Mindestfestigkeit des Fundaments im eingebauten Zustand 12 N/mm², Breite der Rückenstütze mindestens 15 cm. Bettungsmörtel JURALITH Bettungsmörtel BM 4 D mischen und auf den bereits erhärten Beton in einer Lage von 4 - 6 cm im verdichteten Zustand unter Verwendung des Haftvermittlers JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS aufbringen. Pflastersteine ausschließlich auf der Unterseite mit Haftschlämme JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS versehen und ,,frisch in frisch“ in den Bettungsmörtel bzw. das frische Betonfundament hammerfest und in endgültiger Höhenlage versetzen. Haftzugfestigkeit am fertigen Bauteil > 0,6 N/ mm². Ein Verdichtungsmaß von ca. 25 – 30 % der Schichtdicke bei Verwendung des Bettungsmörtels ist zu berücksichtigen. Die Ebenheit der fertigen Rinne darf 5 mm/4 m Richtlatte nicht unterschreiten. Erforderliche Passsteine durch Nassschnitt unter Beachtung der Regelung der DIN 18318 Abs. 3.1.8 herstellen.

Bewegungsfugen mit mindestens 8 mm und höchstens 15 mm Breite durch Einstellen eines JURAFLEX PE Universal-Fugenbandes im Abstand von 5 m bei befahrenen Rinnen herstellen. Bei unbefahrenen Rinnen analog höchstens im Abstand von 12 m und bei Straßenabläufen ca. 50 - 80 cm vor und hinter den Abläufen. Die Bewegungsfuge in den Belagselementen genau oberhalb der Fuge des Fundamentes durch Einstellen eines JURAFLEX PE Universal-Fugenbandes ausführen, dabei ist das Band bis ca. 2 cm unter Steinoberkante auszulegen. Vor dem Verfugen wird der ca. 20 mm hohe Hohlraum mit JURAFLEX Fugenbändern geschlossen. Nach dem Verfugen mit Fugenmörtel ist das oberste Band oder ggf. beide Bänder zu entsorgen und der Hohlraum mit dem elastischen Dichtstoff JURAFLEX SABA Dichtstoff 1-K unter Verwendung des geeigneten Primers JURAFLEX SABA Primer H17 zu schließen, so dass die Oberfläche des Dichtstoffs 3 – 5 mm unter der Oberfläche der Steine oder Platten liegt. Der Querschnitt des Dichtstoffs muss quadratisch sein.

| Fugenfüllung mit speziellem Mörtel für Zeiler, Rinnen und Borde aus magmatischen Natursteinen wie Granit oder Basalt |  |
| --- | --- |
| Die Fugenfüllung sollte spätestens 48 Stunden nach dem Setzen der Steine erfolgen. Fugenraum mit ölfreier Druckluft reinigen und Rinne gut nässen, stehendes Wasser ist zu vermeiden. Vor dem Verfüllen ist der seitliche Fugenspalt straßenseits mit dem Fugenmörtel in plastischer Konsistenz (weniger Wasser) durch Anmischen einer kleinen Menge (ca. 3 kg) sukzessive zu schließen. Die Fläche kann anschließend nach 10 – 15 Min. verfugt werden. Werktrockenmörtel nach Technischem Merkblatt der Firma JURALITH mischen und in voller Fugenhöhe einbringen. Fuge max. 5 mm zurückliegend, eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfüllt werden. Druckfestigkeit des Fugenmörtels mind. 25 N/mm² im Mittel, kein Wert über 35 N/mm². Oberfläche reinigen und witterungsunabhängige Nachbehandlungen ausführen und einkalkulieren, z. B. durch mind. 3 Tage feuchthalten und abdecken, z. B. mit feuchtem hellem Geokunststoff. Der Werktrockenmörtel muss auf Frost-Tausalzwiderstand geprüft sein. |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 750/2 ZRB Typisierung M FPgeb: Typ A Druckfestigkeit (Labor): ≥ 45 N/mm² Biegezugfestigkeit (Labor): ca. 7 N/mm² Frost-/Tausalzwiderstand: < 500 g/m² Statisches E-Modul: ca. 19000 N/mm² Größtkorn: 2 mm Fugenbreite: 6 – 30 mm Verarbeitungstemperatur: ohne Schutzmaßnahme 5 °C – 30 °C Begehbar: nach ca. 5 Stunden Farben: grau steingrau anthrazit sand Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |

| Fugenfüllung mit speziellem Mörtel für Zeiler, Rinnen und Borde aus Betonsteinen bzw. Sedimentgestein |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anforderung an die fertige Leistung: Druckfestigkeit: ≥ 30 N/mm² ≤ 40 N/mm² Haftzug- und Zugfestigkeit: ≥ 0,6 N/mm² Frost-/Tausalzwiderstand: ≤ 500 g/m² CDF-Verfahren | Produkt Pflasterfugenmörtel ZFM 630 |  |
| Die Fugenfüllung sollte spätestens 48 Stunden nach dem Setzen der Steine erfolgen. Fugenraum mit ölfreier Druckluft reinigen und Rinne gut nässen, stehendes Wasser ist zu vermeiden. Vor dem Verfüllen ist der seitliche Fugenspalt straßenseits mit dem Fugenmörtel in plastischer Konsistenz (weniger Wasser) durch Anmischen einer kleinen Menge (ca. 3 kg) sukzessive zu schließen. Die Fläche kann anschließend nach 10 – 15 Min. verfugt werden. Werktrockenmörtel nach Technischem Merkblatt der Firma JURALITH mischen und in voller Fugenhöhe einbringen. Fuge max. 5 mm zurückliegend, eine ggf. vorhandene Fase darf nicht verfüllt werden. Druckfestigkeit des Fugenmörtels mind. 25 N/mm² im Mittel, kein Wert über 35 N/mm². Oberfläche reinigen und witterungsunabhängige Nachbehandlungen ausführen und einkalkulieren, z. B. durch mind. 3 Tage feuchthalten und abdecken, z. B. mit feuchtem hellem Geokunststoff. Der Werktrockenmörtel muss auf Frost-Tausalzwiderstand geprüft sein. |  |  |
| Produkt: JURALITH Pflasterfugenmörtel ZFM 630 Typisierung M FPgeb: Typ B Belastungsklasse: bis Bk3 RStO zu verwendendes Belagsmaterial: Betonwerksteine, Klinker, Sedimentgestein Farbe: grau Druckfestigkeit (Labor): ≥ 30 N/mm² Biegezugfestigkeit (Labor): > 6 N/mm² Frost-/Tausalzwiderstand: gegeben Statisches E-Modul: ca. 13000 N/mm² Größtkorn: 2 mm Fugenbreite: 6 – 30 mm Verarbeitungstemperatur: 5 °C – 30 °C Begehbar: nach ca. 5 Stunden Kunststoffmodifiziert Einheit m² Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  | EUR |

8. Nachbehandlung

8.1 Kunstharzgebundene _Fugenmörtel

Während der Aushärtung (ca. 24 Stunden bei 20 °C) vor Feuchtigkeit (Kondensat, Niederschlag) schützen. Hierzu eine unterlüftete Folie einbringen. In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.

8.2 Zementgebundene Fugenmörtel

Bei zementgebundener Bettung und Verfugung ist eine Nachbehandlung erforderlich, auch vor der Verfugung. Hierzu ist ein helles Vlies aufzubringen und feucht zu halten. Nach der Verfugung ist das Vlies 5 Tage feucht zu halten. In Mörtelbett gesetztes Pflaster wird nach der Verfugung erst nach ausreichender Erhärtung von Bettung und Fugenmörtel für den Verkehr freigegeben.