**Musterleistungsverzeichnis**

**Nutzungskategorie N3 mit Pkw ≤ 3,5 t befahrbar**

**außerhalb des Straßenverkehrs mit gelegentlichem Schwerverkehr bis 20 t**

**(1 x Woche)**

**Entwässerungsrinne – Zeiler - Borde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pflastersteine** |  |
|  |  |
| Rinne aus Pflastersteinen herstellenPflasterstreifen als Rinne in gebundener Ausführung einschl. erforderlicher Schnitte und Anpassungen herstellen.**Pflastersteine aus Betonstein:**Streifen -zeilig, ca. breit vor BordsteinPflastersteine nach DIN EN 1338/TL Pflaster-StBMaße Abriebwiderstand „I“Masseverlust nach Frost-/Tausalzprüfung abweichend von der TL Pflaster ≤ 0,4 kg/m², kein Einzelwert > 0,6 kg/m²**Pflastersteine aus Naturstein:**Streifen -zeilig, ca. breit vor BordsteinPflastersteine nach DIN EN 1342/TL Pflaster-StBNennmaße: Petrographischer Name:  |
|  |