**Musterleistungsverzeichnis**

**Öffentliche Wege, Straßen und Plätze nach RStO**

**Entwässerungsrinne – Zeiler - Borde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bettung** |  |
|  |  |
| **Produkt: JURALITH Pflasterbettungsmörtel BM 4 Dmineralischer Bettungsmörtel**Belastungsklasse: bis einschließlich Bk 3,2 RStOWasserdurchlässigkeit: > 2500 l/(sec\*ha) 25 x 10-5 m/sDruckfestigkeit (Labor): ≥ 35 N/mm²Biegezugfestigkeit: ≥ 4 N/mm²Verbrauch: ca. 19 kg/m² und cm SchichtdickeTrassmodifiziertspeziell vergütetEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |