**Musterleistungsverzeichnis**

**Öffentliche Wege, Straßen und Plätze nach RStO**

**Entwässerungsrinne – Zeiler - Borde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bettung** |  |
|  |  |
| **Produkt: JURALITH Pflasterbettungsmörtel BM 4 D mineralischer Bettungsmörtel**  Belastungsklasse: bis einschließlich Bk 3,2 RStO  Wasserdurchlässigkeit: > 2500 l/(sec\*ha) 25 x 10-5 m/s  Druckfestigkeit (Labor): ≥ 35 N/mm²  Biegezugfestigkeit: ≥ 4 N/mm²  Verbrauch: ca. 19 kg/m² und cm Schichtdicke  Trassmodifiziert  speziell vergütet  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |