**Musterleistungsverzeichnis**

**Öffentliche Wege, Straßen und Plätze nach RStO**

**Entwässerungsrinne – Zeiler - Borde**

|  |  |
| --- | --- |
| **Haftvermittler** |  |
|  |  |
| **Produkt: JURALITH Pflasterkontaktschlämme PKS zementgebunden**  Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² je Schicht  Haftzugfestigkeit zwischen Belagselemente und Bettung im eingebauten Zustand im Mittel ≥ 0,6 N/mm².  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |